# **Основные технические параметры.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 21,6 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 12,96 – 22,2 В |
| Ток нагрузки: | до 3500 мА |
| Номинальная емкость батареи: | 26 Ач |
| Химическая система: | Li/SOCl2 (литий-тионилхлоридные) |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С… +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 4А |
| Вид корпуса: | Фибергласовая труба с дюралюминиевыми деталями с оксидокерамическим покрытием. |
| Габаритные размеры: | D 73,6 х 384 мм |
| Масса: | 3100 гр. |
| Назначение | Батарея элементов питания марки "FPLT-06260NG2" предназначена для работы в составе автономно-кабельной системы Наутилус.  |
|  | Батарея оснащена контроллером наработанной емкости FPC-1K “Lotos” |