Аккумуляторная батарея

«FPNM-01032SCA4»

1. Назначение.

# Аккумуляторная батарея марки "FPNM-01032SCA4" предназначена для электропитания промышленного оборудования с номинальным напряжением питания 1,2В.

# 2. Основные параметры.

| Химическая система: | NiMh |
| --- | --- |
| Выходное напряжение: |  |
| Номинальное: | 1,2В |
| Рабочий диапазон: | 1÷1,4В |
| Емкость: |  |
| Номинальная*: | 3200мАч |
| Минимальная гарантированная*: | 3000мАч |
| Масса: | 125гр |
| Габариты: | 69мм×34мм×28мм |
| Полярность выходных проводников: | красный – «+» батареи; черный – «-» батареи. |
| Рабочий температурный диапазон: |  |
| При разряде: | -20°С…+40°С |
| При заряде: | 0°С…+40°С |
| *Заряд 16 часов током Сном/10; разряд током Сном/5. |

3. Рекомендации и предупреждения.

Аккумуляторная батарея "FPNM-01032SCA4" не подлежит длительному хранению и предназначена для активной постоянной работы.  Срок службы батареи с момента изготовления составляет 2-3 года, независимо от интенсивности эксплуатации.

Аккумуляторную батарею "FPNM-01032SCA4" после полного разряда нельзя оставлять во включенной аппаратуре. Батареи данного типа не оснащены внутренней схемой защиты от глубокого разряда и при разряде ниже 0,9В могут выйти из строя.

При подключении аккумуляторной батареи "FPNM-01032SCA4" к оборудованию или зарядному устройству необходимо строго соблюдать полярность.

При заряде необходимо строго соблюдать инструкцию по эксплуатации зарядного устройства. Батарея данного типа не оснащена схемой защиты от перезаряда.

Перед хранением более 1 месяца для аккумуляторной батареи "FPNM-01032SCA4" необходимо провести тренировочный цикл (разряд-заряд-разряд) и после этого зарядить ее на 30-50% от номинальной емкости. Хранить при температуре +5°С... +20°С. При хранении в полностью разряженном или полностью заряженном состоянии через 4-6 месяцев аккумуляторная батарея "FPNM-01032SCA4" может необратимо потерять часть емкости.

Избегайте постоянных неполных разрядов аккумуляторной батареи, периодически батарею необходимо полностью разряжать (до 1В).

Соблюдайте температурный диапазон эксплуатации. При охлаждении батареи ниже -10°С значительно сократится время работы аппаратуры, батарея, охлажденная ниже +5°С зарядится не полностью, при длительном внешнем нагреве выше +40°С значительно ускоряется саморазряд аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации НЕ ДОПУСКАТЬ:

- применения нештатных зарядных устройств;

- короткого замыкания между полюсами батареи;

- внешнего нагрева выше 100°С и воздействия открытого огня;

- любых физических повреждений корпуса батареи;

- зарядки холодной батареи (ниже 0°С);

- попадания жидкости на контакты батареи.

4. Гарантийные обязательства.

При падении емкости ниже 80% от номинальной, изготовитель обязуется бесплатно заменить аккумуляторную батарею "FPNM-01032SCA4" в течение 6 месяцев со дня отгрузки, при условии соблюдении правил эксплуатации и отсутствия видимых повреждений. Срок гарантии исчисляется с момента отгрузки партии изделий заказчику.

5. Данные о производителе.

ООО НПО «Свободная Энергия»

634012 г. Томск, ул. Щорса д.2А

Тел. 8 (3822) 555-777, факс 8 (3822) 565-562

http://www.freepower.pro

info@freepower.pro

Партия аккумуляторных батарей «FPNM-01032SCA4»

в количестве_______шт

Дата отгрузки ________________

Подпись и печать производителя ________/__________________/

АККУМУЛЯТОРНАЯ

БАТАРЕЯ

FPNM-01032SCA4

Паспорт

ТОМСК